- Technické požadavky - Dodávka a montáž multifunkční ledové plochy

Požadavky na chladící jednotku:

- Je požadována dodávka a instalace venkovní kompaktní jednotky pro chlazení ledové plochy do +15oC okolní teploty s preferencí přírodního chladiva.

- Požadujeme jednotku složenou z kompresorové jednotky, vzduchem chlazeným kondenzátorem a hydraulickým modulem, systémem regulace kondenzačního tlaku, rozvaděčem s ovládacím dotykovým panelem a s řídicím systémem umožňující autoadaptivní regulaci.

- Požadujeme, aby bylo vše umístěno na samostatném rámu včetně hydromodulu sestávajícího se ze dvou samostatně řízených čerpadel napojených na průtočnou otevřenou expanzní nádobu s čidlem hlídání hladiny paliva.

Požadavky na rošt a potrubí:

- Požadujeme dodávku a instalaci chladící plochy kluziště z pevného, ale pružného, plastového roštu.

- Požadavkem je, aby byl rošt tvořen jako modulární systém jednotlivých desek, které se vzájemně spojí pomocí zámku a vytvoří tak souvislou plochu.

- Dále požadujeme, aby rošt umožnil fixaci a přesné rozložení vlnovkového potrubí pro rozvod chlazení ledové plochy a zaručí ohebnost a mechanickou odolnost v ohybu i tlaku při aplikaci za nízkých teplot.

- Na každé trubce požadujeme uzavírací ventil.

- Jednotlivé výlisky desek o min. rozměrech 400 x 360 x 40 mm.

- Požadovaný materiál desek: HDPE (vysokohustotní polyetylen) s ÚV stabilizací.

- Požadovaný materiál vlnovkového potrubí: PE (polyetylen) s ÚV stabilizací.

Požadavky na umělý povrch:

- Požadujeme dodávku a instalaci plastového sportovního povrchu pro letní využití s perforací pro odtok vody.

- Je požadováno, aby sportovní povrch tvořily čtvercové dlaždice vylisované ze speciální směsi polypropylenů a byly opatřeny spojovacími zámky, které zajistí rychlou montáž i demontáž.

- Součástí dodávky bude lajnování na jeden sport (hokej). Dodávaný povrch musí umožnovat zamrazení do ledové plochy bez nutnosti rozebrání v zimní období.

- Požadovaný materiál: polypropylen s minerálními plnivy, šetrný vůči životnímu prostředí. Certifikace dle ČSN EN 14877:2006 Povrchy pro sportoviště – Syntetické povrchy pro venkovní sportovní zařízení.

- Rozměry dlaždic o min. rozměrech 300 x 300 mm.

Požadavky na mantinely:

- Požadujeme rozměr hřiště 30x17 m se zaoblením rohů R 4 m.

- Ocelovou konstrukci mantinelu žárově zinkovanou, samonosný rám mantinelu.

- Za standard požadujeme modul mantinelu délky 3000 mm a bude tvořen minimálně

- 5 vodorovnými profily a 3 svislými. Spodní část bude zdvojená.

- Výplň jednotlivých dílů požadujeme z vysoce pevných, proti ÚV záření odolných desek z polyetylenu bílé barvy s probarvením do hmoty, min. tloušťky 8 mm, délkou desky min. 3000 mm.

- Požadujeme, aby spojovací materiál tvořily vruty se zápustnou hlavou opatřeny povrchovou ochranou ZnCr a hlavy spojovacího materiálu byly zapuštěny do desek tak, aby nenarušovaly hladký povrch mantinelu.

- Hrazení mantinelu bude vyrobeno jako demontovatelné, součástí dodávky bude kotevní prvky do stávajícího betonového podkladu.

- Dále požadujeme po celém obvodu mantinelu madlo vyrobené z vysoce pevného, proti ÚV záření odolného polyetylenu modré barvy, tloušťky min. 10 mm, délky min. 3000 mm. Vnitřní hrana zaoblena do tvaru R10 mm.

- Spojovací materiál madla zapuštěn tak, aby nenarušoval hladký povrch madla.

- Výška hrazení včetně madla od povrchu 1100 mm.

- 2x dvířka min. šíře 800 mm pro vstup hráčů/veřejnosti. Systém otevírání dvířek i ze strany ledové plochy.

- 1x dvířka pro vjezd mechanizace na úpravu plochy min. šíře 2500 mm.

- Ochranný okopový pás vyroben z vysoce pevného, proti ÚV záření odolného polyetylenu žluté barvy, tloušťky min. 10 mm, délky min. 3000 mm. Musí těsně přiléhat k hrazení. Výška pásu (měřeno od roviny betonové plochy) min. 150 mm.

- Ze tří stran ochranná síť vyrobena z PA (polyamid) min. rozměrů 40/40/2 mm, bílé barvy, ve výšce 2 m nad mantinel včetně sloupků pro zavěšení.